| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: |  | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 |  | Tip 1: Ti-Base Üzeri Okluzal Vidalı 4YPSZ/5YPSZ Monolitik Zirkonya Restorasyonlar | Adet | 1000 |  |

### 1. Tip 1: Ti-Base Üzeri Okluzal Vidalı 4YPSZ/5YPSZ Monolitik Zirkonya Restorasyonlar

1.1. Bu şartname, Ti-Base bağlantılı implant üstü okluzal vidalı kron ve köprü restorasyonlarının CAD-CAM teknolojisi ile tamamen monolitik zirkonyadan üretilmesi ve klinik tarafından değerlendirmeye uygun şekilde reçine model üzerinde teslim edilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Bu madde kapsamında kullanılacak zirkonya, 4Y-PSZ veya 5Y-PSZ içerikli estetik zirkonya sınıfından seçilecektir. Kullanılan monolitik zirkonya CE belgeli olacaktır. (Tam anatomik monolitik kuron üretimi)

1.3. Üretim süreci dijital iş akışı (CAD-CAM) kapsamında yürütülecek; manuel döküm veya pres yöntemleri kullanılmayacaktır. Gerektiğinde, estetik bölgelerde cut-back tekniği uygulanacaktır. Bu teknikte, altyapının belirli estetik alanlarında porselen veneerleme işleminin yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla dijital ortamda kontrollü bir azaltma işlemi gerçekleştirilecektir. Renk karakterizasyonu, üretici firma tarafından tanımlanan infiltrasyon (pre-sinter) boyama protokolü ile yapılacaktır.

1.4. Ti-Base üzerine simantasyon işlemi yüklenici laboratuvar tarafından rezin siman ile yapılmış şekilde tamamlanacak ve restorasyon klinikte ek yapıştırma işlemi gerektirmeyecek nihai halde teslim edilecektir.

1.5. Teslim edilen restorasyonlar, üç boyutlu modelleme ile elde edilen reçine modeller üzerinde anatomik uyum, marjinal adaptasyon, oklüzal ilişki ve vida kanal pozisyonunun değerlendirilebileceği şekilde sunulacaktır.

1.6. İmplant destekli protez ölçüleri konvansiyonel veya intraoral tarama yöntemi ile alınabilir. Konvansiyonel ölçü yöntemiyle devam eden vakalarda silikon dişeti maskesi kullanılarak ana modeller üretilecektir. Bu modeller artikülatöre alındıktan sonra kapanış taramaları yapılarak dijital ortama aktarılır. İntraoral dijital tarayıcı ile alınan ölçülerin STL formatındaki dosyaları laboratuvara iletilecektir. STL verisi kullanılarak restorasyon yanında oklüzyon ilişkisinin kontrol edilebileceği üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla reçine model üretilecektir.  Reçine modelin üretilmesi yüklenici laboratuvarın sorumluluğundadır. Yüklenici laboratuvar reçine model üretimi için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.7. Glaze, boyama ve yüzey bitim işlemleri yüklenici laboratuvar tarafından ücretsiz yapılmış şekilde teslim edilecektir.

1.8. Restorasyonlarda materyal veya işçilik kaynaklı kusur tespit edilmesi halinde yüklenici laboratuvar 4 (dört) yıl süreyle ücretsiz tamir, yeniden yapım veya değiştirme sorumluluğunu kabul eder.

1.9. Klinik tarafından uyum, kontak veya işçilik kaynaklı revizyon talep edilmesi halinde (endikasyon değişikliği dışında) düzeltmeler yüklenici tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

1.10. Dijital veriler hasta mahremiyeti ilkelerine uygun işlenecek; üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve yalnızca bu şartname kapsamındaki üretim amacıyla kullanılacaktır.

1.11. Bu teknik şartnamede yer alan maddeler kapsamındaki tüm restorasyonlarda, klinikten konvansiyonel veya dijital ölçülerin, kayıtların ve talimatların eksiksiz olarak laboratuvara ulaştığı gün iş başlangıç tarihi kabul edilir. Yüklenici laboratuvar, bu tarihten itibaren tasarımın hazırlanması ve klinik onayına sunulması için en fazla 2 (iki) iş günü, klinik onayını takiben restorasyonun üretimi, yüzey bitim işlemleri ve model üzerinde teslimi için en fazla 3 (üç) iş günü süreye sahiptir. İmmediate nitelikli restorasyonlarda tasarımın klinik onayından sonra üretim ve teslim süreci, iş başlangıç tarihinden itibaren en geç 2. (ikinci) gün sonunda tamamlanacaktır. Klinikten gelen revizyon ve düzeltme taleplerinde, restorasyonun laboratuvara yeniden geliş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar teslim edilecektir. Belirtilen süreler azami süreler olup, gecikmeden doğacak tüm sorumluluk yüklenici laboratuvara aittir.