| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 11: Eklemeli Üretim ile Kobalt-Krom Altyapı Üzerine Porselen Veneerleme ile İmplant Destekli Full-Ark Sabit Hibrit Protez | Adet | 100 |  |

### 1. Tip 11: Eklemeli Üretim ile Kobalt-Krom Altyapı Üzerine Porselen Veneerleme ile İmplant Destekli Full-Ark Sabit Hibrit Protez

1.1. Bu şartname, implant destekli full-ark sabit hibrit protezlerin kobalt-krom altyapı üzerine porselen veneerleme tekniğiyle hazırlanmasına ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Konvansiyonel ölçü alınacak vakalarda, ölçü işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli kişisel ölçü kaşığı ve pattern resin jigi, ölçü öncesinde yüklenici laboratuvar tarafından hazırlanacaktır. Ölçü doğruluğunun teyidi amacıyla, konvansiyonel ve dijital ölçü yöntemlerinde verifikasyon jigi kullanılacaktır. Kişisel ölçü kaşığı, model ve verifikasyon jiginin hazırlanması için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.3. Altyapı üretimi eklemeli üretim (additive manufacturing) yöntemi olan DMLS veya SLM metal 3D baskı teknolojisi ile yapılacaktır. Kullanılacak Co-Cr metal tozu, CE belgeli ve dental kullanım için uygun partikül boyutunda olacaktır.

1.4. Porselen veneerleme işlemi, tam kapsamlı (full veneer) veya sınırlı cut-back (estetik bölgede veneer) olarak yapılabilir. Hangi yaklaşımın uygulanacağı klinik endikasyona göre belirlenir.

1.5. Kullanılacak porselen materyali, kobalt-krom altyapı ile kimyasal ve termal uyumlu olmalı; ağız içi kullanım için CE belgeli ve ISO/ADA standartlarına uygun olmalıdır.

1.6.a. Klinik değerlendirme öncesinde, nihai protez tasarımının doğruluğunu ve oklüzal uyumunu kontrol etmek amacıyla, geçici restoratif materyalden üretilmiş prova (geçici) restorasyon teslim edilecektir. Bu geçici prova, tasarımın estetik ve fonksiyonel açıdan klinik onayını almak amacıyla kullanılacaktır. Geçici prova restorasyonun hazırlanması ve teslimi için hasta veya kurumdan herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

1.6.b. Restorasyonlar klinikte değerlendirme yapılabilmesi amacıyla model üzerinde teslim edilecek; model üretimi için hasta veya kurumdan herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

1.7. Klinik tarafından tespit edilen işçilik veya materyal kaynaklı kusurların giderilmesi amacıyla yüklenici firma, teslim tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süreyle ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.8. Dijital veri güvenliği ve hasta bilgisi mahremiyeti korunacak, veriler yalnızca bu şartname kapsamındaki işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

1.9. Ölçülerin laboratuvara ulaştığı tarih iş başlangıcı kabul edilir. CAD tasarım ve altyapı üretimi (freze veya DMLS) en geç 6 (altı) iş günü içinde tamamlanacak; porselen veneerleme sonrası ilk prova en geç 5 (beş) iş günü içinde kliniğe teslim edilecektir. Prova sonrası nihai yüzeyleme, glazing ve bitim işlemleri en geç 4 (dört) iş günü içinde tamamlanarak teslim edilecektir. Bu süreler azami olup yüklenici tarafından aşılmayacaktır.