| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 13 : Zirkonya Altyapı ve Kaide Üzerine Cut-back Porselen ile İmplant Destekli Full-Ark Sabit Hibrit Protez | Adet | 10 |  |

### 1. Tip 13 : Zirkonya Altyapı ve Kaide Üzerine Porselen Veneerleme ile İmplant Destekli Full-Ark Sabit Hibrit Protez

1.1. Bu şartname, implant destekli full-ark sabit hibrit protezlerin zirkonya altyapı ve/veya kaide üzerine porselen veneerleme tekniği ile üretilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Konvansiyonel ölçü alınacak vakalarda, ölçü işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli kişisel ölçü kaşığı ve pattern resin jigi, ölçü öncesinde yüklenici laboratuvar tarafından hazırlanacaktır. Ölçü doğruluğunun teyidi amacıyla, konvansiyonel ve dijital ölçü yöntemlerinde verifikasyon jigi kullanılacaktır. Kişisel ölçü kaşığı, model ve verifikasyon jiginin hazırlanması için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.3. Altyapı üretiminde kullanılacak zirkonya bloklar; CE sertifikalı, tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun, porselen veneerleme veya cut-back tekniği ile kullanılmaya elverişli, veneer porselenleri ile termal genleşme katsayısı açısından uyumlu ve full-ark implantüstü restorasyonlarda uzun dönem mekanik stabilite sağlayacak özelliklerde olmalıdır. Kullanılacak zirkonyanın bükülme dayanımı en az 900 MPa olmalı ve veneer porseleni ile uyumluluğu üretici teknik dokümanı ile doğrulanmış olmalıdır. Altyapı materyalinin sinterleme protokolü, yüzey kalitesi ve optik özellikleri üretici talimatlarına uygun bir şekilde seçilerek restorasyonun estetik ve fonksiyonel gerekliliklerini karşılayacak nitelikte olmalıdır.

1.4. Porselen veneerleme işlemi klinik endikasyona göre cut-back tekniği kullanılarak yapılacaktır.

1.5. Porselen cut-back işlemlerinde kullanılacak seramik materyali; CE sertifikalı, medikal kullanıma uygun, zirkonya altyapılar ile kimyasal ve termal genleşme katsayısı açısından uyumlu olmalı ve üretici tarafından zirkonya üzerine veneerleme için önerilen sistemlerden seçilmelidir. Kullanılacak porselenin termal genleşme katsayısı (TGK) zirkonya altyapının TGK değeri ile uyumlu olup çatlama, delaminasyon veya kenar kırılmalarını önleyecek tolerans aralığında olmalıdır.

Porselen materyali yeterli mekanik stabilite, kenar dayanımı ve renk stabilitesi sağlamalı; çoklu pişirimlerde bozulma göstermemeli; doğal diş dokusuna yakın opalesans, translusensi ve floresans özellikleri sunmalıdır. Bağlantı ajanları veya liner gerektiriyorsa, üretici talimatlarına uygun şekilde uygulanacak ve kullanılan tüm sistemlerin teknik uyumluluğu laboratuvar tarafından belgeler ile doğrulanacaktır.

1.6. Klinik değerlendirme öncesinde, nihai protez tasarımının doğruluğunu ve oklüzal uyumunu kontrol etmek amacıyla, geçici restoratif materyalden üretilmiş prova (geçici) restorasyon teslim edilecektir. Bu geçici prova, tasarımın estetik ve fonksiyonel açıdan klinik onayını almak amacıyla kullanılacaktır. Geçici prova restorasyonun hazırlanması ve teslimi için hasta veya kurumdan herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

1.7. Üretilen restorasyonlar klinik değerlendirme yapılabilmesi amacıyla model üzerinde teslim edilecek; plastik model üretimi için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.8. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurların tespiti halinde yüklenici firma, teslim tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süreyle ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.9. Dijital veriler ve hasta bilgileri gizlilik hükümlerine uygun saklanacak ve yalnızca işin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

1.10. Bu madde kapsamındaki protezlerde, klinikten konvansiyonel veya dijital ölçülerin, kayıtların ve talimatların eksiksiz olarak laboratuvara ulaştığı gün iş başlangıç tarihi kabul edilir. Yüklenici laboratuvar, bu tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde altyapı ve diş dizimi/mum prova aşamasını tamamlayarak prova için kliniğe teslim etmekle yükümlüdür. Mum/prova onayının klinik tarafından verilmesinden sonra, porselen veneerleme ve bitim işlemleri en geç üç (3) iş günü içinde tamamlanacak ve restorasyon nihai haliyle teslim edilecektir. Prova sonrası talep edilen düzeltme ve revizyonlar, restorasyonun laboratuvara geliş tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.