| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 26: Asetal Esaslı Defleks Protezler | Adet | 5 |  |

## 1. Tip 26: Asetal Esaslı Defleks Protezler

1.1. Bu madde, esnek termoplastik materyalden (Defleks veya eşdeğer biyouyumlu materyal) üretilen hareketli bölümlü protezlerin hazırlanmasına ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Klinik, vaka gereksinimine göre konvansiyonel ölçü yöntemi ile ölçü alacaktır. Ölçüler, üretici talimatlarına uygun şekilde alınacak ve laboratuvara gönderilecektir.

1.3. Ölçü doğruluğunun kontrolü için gerekli olan kişisel ölçü kaşığı ve pattern resin jigi, ölçü öncesinde yüklenici laboratuvar tarafından hazırlanacaktır. Bu işlemler için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.4. Defleks protezlerin üretiminde kullanılacak termoplastik materyal asetal esaslı, yüksek rijitlik ve dayanım sağlayan biyouyumlu termoplastik olacaktır. Materyal CE belgeli olup yüksek stabilite ve kırılma direnci sunmalıdır. Kullanılacak malzemelere ait CE belgeleri, üretici teknik föyleri ve sertifikalar ihale sırasında yüklenici tarafından ibraz edilecektir.

1.5. Üretim sürecinde, protez tasarımı dijital veya konvansiyonel yöntemle hazırlanabilir. Protez tabanı enjeksiyon sistemiyle preslenerek üretilecek, kullanılan materyal üretici talimatlarına uygun şekilde hazırlanacaktır. Enjeksiyon parametreleri (ısı, basınç, süre) üretici teknik bilgilerine göre uygulanacaktır.

1.6. Defleks protezlerde retansiyon ve stabilite, mevcut dişlerin pozisyonu, dişeti konturu ve destek dokuların durumu göz önünde bulundurularak sağlanacaktır. Kancalar estetik ve biyomekanik gerekliliklere göre planlanacaktır.

1.7. Protez kenarları ve yüzeyleri, yumuşak doku irritasyonuna yol açmayacak biçimde polisajlanmış olarak teslim edilecektir. Tüm yüzeylerde düzgünlük, renk homojenliği ve estetik bütünlük sağlanacaktır.

1.8. Teslim edilen protezler, klinik değerlendirme öncesi model üzerinde kenar uyumu, retansiyon ve stabilite açısından kontrol edilmiş olacaktır. Model üretimi için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.9. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurların tespiti halinde yüklenici laboratuvar, teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim yükümlülüğünü kabul eder.

1.10. Tüm hasta verileri ve ölçü bilgileri gizlilik esaslarına uygun olarak saklanacak ve yalnızca bu şartname kapsamındaki işlemler için kullanılacaktır.

1.11. Ölçülerin laboratuvara ulaştığı tarih iş başlangıcı kabul edilir. Yüklenici laboratuvar, konvansiyonel ölçü gerektiren vakalarda kişisel ölçü kaşığını en geç 2 (iki) iş günü içinde hazırlayarak kliniğe teslim edecektir. Daimi ölçü alındıktan sonra model ve tasarım işlemleri en geç 3 (üç) iş günü içinde tamamlanacak ve protezin ilk provası en geç 5 (beş) iş günü içinde kliniğe ulaştırılacaktır. Prova sonrasında gerekli düzeltmeler yapılarak nihai defleks protez en geç 3 (üç) iş günü içinde teslim edilecektir.