| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1. | Tip 28: Dijital İş Akışı ve Eksiltmeli Üretim Yöntemi ile Hazırlanan Krom-Kobalt (Co-Cr) Altyapılı Veneer Kron/Köprü Restorasyonları | Adet | 3000 |  |

1.⁠ ⁠Tip 28: Dijital İş Akışı ve Eksiltmeli Üretim Yöntemi ile Hazırlanan Krom-Kobalt (Co-Cr) Altyapılı Veneer Kron/Köprü Restorasyonları

1.1. Bu madde, dijital iş akışı kullanılarak eksiltmeli üretim yöntemi ile kobalt-krom (Co-Cr) altyapı üzerine porselen veneer uygulanmış kron ve köprü restorasyonlarının hazırlanmasına ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Klinik, vaka gereksinimlerine göre konvansiyonel ölçü veya ağıziçi dijital tarama yöntemi ile ölçü alabilecektir. Dijital ölçüler STL formatında laboratuvara iletilecek; konvansiyonel ölçü alınan vakalarda fiziksel modeller laboratuvara teslim edilecektir.

1.3. Restorasyonlar dijital ortamda tasarlanacak; marjinal sınırlar, oklüzal kontaklar, anatomik konturlar ve veneer bölgeleri klinik parametrelere uygun olarak belirlenecektir. Tasarım klinik onayı olmadan üretime başlanmayacaktır.

1.4. Altyapı üretimi eksiltmeli üretim yöntemi ile gerçekleştirilecek; CE belgeli, biyouyumlu yüksek krom içerikli kobalt-krom alaşımı (en az %30 Cr içeren, yüksek korozyon direnci sınıfı)  kullanılacaktır. Kullanılan bloklara ait CE belgeleri ve üretici teknik föyleri ihale sürecinde yüklenici tarafından ibraz edilecektir.

1.5. Co-Cr altyapılar, üretici firma talimatlarına uygun frezeleme parametreleri ile hazırlanacaktır. Frezleme sonrası yüzey pürüzlülüğü, bağlantı yüzeyleri ve kenar bütünlüğü kontrol edilecektir.

1.6. Porselen veneer işlemi, altyapının mekanik ve kimyasal özelliklerine uygun veneer porselenleri ile üretici talimatlarına göre uygulanacaktır. Metal-seramik uyumu için gerekli opak ve ardından dentin/emaye tabakaları kontrollü bir şekilde işlenecektir.

1.7. Porselen fırınlama aşamaları üretici talimatlarına uygun olarak yapılacak; ısı artış hızı, pişirme sıcaklığı ve bekleme süreleri doğru şekilde uygulanacaktır. Porselen yüzeyinde çatlak, kabarcık veya renk düzensizliği bulunmayacaktır.

1.8. Restorasyonlar model üzerinde teslim edilecektir. Dijital ölçü kullanılan vakalarda model üç boyutlu yazıcıda reçine olarak üretilecek; konvansiyonel ölçü kullanılan vakalarda alçı model kullanılacaktır. Model üretimi için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.9. Altyapının marjinal uyumu, iç yüzey adaptasyonu, temas noktaları ve oklüzal ilişkiler kontrol edilmiş şekilde teslim edilecektir. Restorasyonlar klinikte doğrudan prova yapılabilir nitelikte olmalıdır.

1.10. Bağlantı yüzeyleri klinik simantasyona uygun olacak şekilde kumlanmış veya üretici talimatlarına göre işlenmiş olarak hazırlanacaktır. Bağlanmaya engel olabilecek kalıntı veya yüzey pürüzsüzlüğü bulunmayacaktır.

1.11. Gerektiğinde metal altyapı ya da porselen veneer prova aşaması için ara restorasyon hazırlanabilecektir. Bu işlem için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.12. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurların tespiti halinde yüklenici laboratuvar, teslim tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süreyle ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.13. Dijital veriler ve tüm hasta bilgileri gizlilik esaslarına uygun olarak saklanacak; veriler yalnızca bu şartname kapsamında kullanılacaktır.

1.14.  Bu teknik şartnamede yer alan maddeler kapsamındaki tüm restorasyonlarda, klinikten konvansiyonel veya dijital ölçülerin, kayıtların ve talimatların eksiksiz olarak laboratuvara ulaştığı gün iş başlangıç tarihi kabul edilir. Yüklenici laboratuvar, bu tarihten itibaren tasarımın hazırlanması ve klinik onayına sunulması için en fazla 2 (iki) iş günü, klinik onayını takiben restorasyonun üretimi, yüzey bitim işlemleri ve model üzerinde teslimi için en fazla 3 (üç) iş günü süreye sahiptir. İmmediate nitelikli restorasyonlarda tasarımın klinik onayından sonra üretim ve teslim süreci, iş başlangıç tarihinden itibaren en geç 2. (ikinci) gün sonunda tamamlanacaktır. Klinikten gelen revizyon ve düzeltme taleplerinde, restorasyonun laboratuvara yeniden geliş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar teslim edilecektir. Belirtilen süreler azami süreler olup, gecikmeden doğacak tüm sorumluluk yüklenici laboratuvara aittir.