| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 34 : Dijital İş Akışı Eksiltmeli Üretim ile Total Protez Üretimi | Adet | 5 |  |

1.⁠ Tip 34: ⁠Dijital İş Akışı Eksiltmeli Üretim ile Total Protez Üretimi

1.1. Bu madde, dijital iş akışı kullanılarak  total protez üretimine ilişkin teknik esasları kapsar. Üretim süreci, dijital ölçü alma, dijital protez tasarımı, frezeleme veya dijital kaide hazırlığı ve Ivobase enjeksiyon basamağı ile tamamlanacaktır.

1.2. Klinik, total protez için konvansiyonel ölçü veya ağıziçi dijital tarama yöntemi ile ölçü alabilecektir. Dijital ölçüler STL formatında laboratuvara iletilecek; konvansiyonel ölçü alınan vakalarda primer ve final modeller laboratuvara teslim edilecektir.

1.3. Dijital total protez tasarımı; dikey boyut, santralize oklüzyon kayıtları, dudak desteği, estetik hatlar, fonasyon ve oklüzal ilişkiler dikkate alınarak CAD yazılımı aracılığıyla oluşturulacaktır. Tasarım klinik onayı olmadan üretime geçilmeyecektir.

1.4. Kaide plağı, Ivobase CAD sistemine uygun şekilde pre‑polimerize bloklardan eksiltmeli üretim (milling) yöntemiyle frezelenerek hazırlanacaktır. Kaide bloğu üretici talimatlarına uygun olarak işlenecek; yüzey bütünlüğü, kenar netliği ve bağlantı alanları kontrol edilecektir.

1.5. Diş dizimi dijital olarak CAD ortamında yapılacak; tüm fonksiyonel ve estetik kriterler klinik parametrelere uygun şekilde düzenlenecektir. Dijital diş kütüphaneleri kullanılacak ve klinik tarafından talep edilen anatomik özellikler tasarıma yansıtılacaktır.

1.6. Kaidesi frezelenmiş protezde diş dizim işlemi üretici talimatlarına uygun olarak tamamlanacak; gerekli bağlantı bölgeleri ve diş tutucu yapılar Ivobase sistemine uygun şekilde işlenecektir.

1.7. Üretilen total protezler, kenar uyumunun, stabilitenin ve oklüzal ilişkilerin kontrol edilebilmesi amacıyla model üzerinde teslim edilecektir. Dijital ölçü kullanılan vakalarda modeller üç boyutlu yazıcıda reçine materyal ile üretilecek; konvansiyonel ölçü kullanılan vakalarda alçı modeller kullanılacaktır. Model üretimi için ek ücret talep edilmeyecektir.

1.8. Ivobase CAD ile üretilen protez kaidesi, homojen polimerizasyon yapısına sahip olacak; pürüzsüz yüzey, doku dostu yapı ve biyouyumluluk kriterlerini karşılayacaktır. Kullanılan materyaller CE belgeli olacak ve belgeler ihale sırasında yüklenici tarafından ibraz edilecektir.

1.9. Total protezlerin iç yüzeyleri, destek dokulara uyumlu olacak şekilde hazırlanmış; aşırı basınç oluşturabilecek yüzeyler düzeltilmiş olacaktır. Protez kenarları, yumuşak doku irritasyonunu önleyecek biçimde polisajlanmış şekilde teslim edilecektir.

1.10. Restorasyonlar klinikte doğrudan uygulanabilir durumda teslim edilecek; estetik uyum, oklüzal stabilite, dudak desteği ve tutuculuk açısından kontrol edilmiş olacaktır.

1.11. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurlarda yüklenici laboratuvar, teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim yükümlülüğünü kabul eder.

1.12. Dijital veriler ve tüm hasta bilgileri gizlilik esaslarına uygun olarak saklanacak ve yalnızca bu şartname kapsamındaki işlemlerde kullanılacaktır.

1.13. Ölçülerin veya dijital tarama verilerinin laboratuvara ulaştığı tarih iş başlangıcı kabul edilir. Dijital veya konvansiyonel ölçü kullanılan tüm vakalarda yüklenici laboratuvar, primer ve final modelleri (dijital veya konvansiyonel) en geç 3 (üç) iş günü içinde hazırlayacaktır. Dijital protez tasarımı, gerekli oklüzyon kayıtları ve klinik parametreler doğrultusunda en geç 4 (dört) iş günü içinde tamamlanarak klinik onayına sunulacaktır. Klinik onayından sonra Ivobase CAD kaide frezeleme ve Ivobase enjeksiyon işlemleri tamamlanarak ilk prova protezi en geç 3 (üç) iş günü içinde kliniğe teslim edilecektir. Prova sonrası gerekli düzenlemeler yapılarak nihai total protez, en geç 4 (dört) iş günü içinde bitirilerek kliniğe teslim edilecektir. Bu süreler azami süreler olup, yüklenici laboratuvar tarafından aşılmayacaktır.