| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 35 : Enjeksiyon Yöntemi ile Total Protez Üretimi | Adet | 500 |  |

1.⁠ ⁠Tip 35 :Enjeksiyon Yöntemi ile Total Protez Üretimi

1.1. Bu madde, total protezlerin konvansiyonel teknikle hazırlanması ve protez kaidesinin termoplastik veya ısı ile sertleşen akrilik materyal kullanılarak enjeksiyon sistemi ile işlenmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Klinik, total protez için konvansiyonel ölçü yöntemi ile primer ve final ölçüleri alacak; ölçüler laboratuvara fiziksel model şeklinde teslim edilecektir. Ölçülerin uygunluğu laboratuvar tarafından kontrol edilecektir.

1.3. Dikey boyut, sentrik ilişki kaydı, estetik parametreler ve fonasyon kayıtları klinik tarafından sağlanacak; laboratuvar bu kayıtlar doğrultusunda mum düzenlemesi (wax try-in) hazırlayacaktır. Mum prova klinikte onay alındıktan sonra üretime geçilecektir.

1.4. Diş dizimi, estetik, fonksiyon ve oklüzyon kriterlerine uygun olarak hazırlanacak; merkez hattı, gülme hattı, fonetik değerlendirme ve dudak desteği klinik kayıtlarla uyumlu şekilde düzenlenecektir. Mum prova aşaması olmadan enjeksiyon işlemine başlanmayacaktır.

1.5. Total protez kaidesinin hazırlanmasında kullanılacak materyal biyouyumlu, ağız içi kullanımına uygun, CE belgeli termoplastik veya ısı ile sertleşen akrilik olacaktır. Materyale ait CE belgeleri, üretici teknik föyleri ve uygunluk sertifikaları ihale sürecinde yüklenici tarafından ibraz edilecektir.

1.6. Kaide materyali, üretici talimatlarına uygun olarak enjeksiyon sisteminde hazırlanacaktır. Enjeksiyon parametreleri (ısı, basınç, bekleme süresi) eksiksiz uygulanacak; polimerizasyon tamamlandıktan sonra soğutma ve çıkarma işlemleri prosedüre uygun şekilde yapılacaktır.

1.7. Enjeksiyon ile hazırlanmış kaide, homojen polimerizasyon, yüksek kırılma direnci ve düşük rezidüel monomer içeriği sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yüzeyler doku dostu olacak, poröz yapı bulunmayacaktır.

1.8. Üretilen protezler, kenar uyumu, stabilite, retansiyon ve oklüzal ilişkilerin laboratuvar ortamında kontrol edilmesinin ardından teslim edilecektir. Gerekli durumlarda relining için uygun yüzey hazırlığı yapılacaktır.

1.9. Protezin tüm kenarları ve mukozaya temas eden yüzeyleri, yumuşak doku irritasyonunu önleyecek biçimde polisajlanmış olacaktır. Tüm yüzeylerde pürüzsüzlük, uyum ve estetik bütünlük sağlanacaktır.

1.10. Üretilen total protezler klinikte uygulanabilir durumda teslim edilecek; gerekli görülen durumlarda klinik tarafından istenen düzeltmeler laboratuvar tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

1.11. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurların tespiti hâlinde yüklenici laboratuvar, teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.12. Tüm hasta verileri ve ölçü kayıtları gizlilik esaslarına uygun olarak saklanacak; veriler yalnızca bu şartname kapsamındaki işlemlerde kullanılacaktır.

1.13. Ölçülerin laboratuvara ulaştığı tarih iş başlangıcı kabul edilir.  Modeller en geç 3 (üç) iş günü içinde hazırlanacaktır. Dikey boyut ve sentrik ilişki kayıtlarına uygun mum düzenlemesi en geç 4 (dört) iş günü içinde kliniğe teslim edilecektir. Mum prova onayından sonra enjeksiyon aşaması tamamlanarak ilk bitim protezi en geç 3 (üç) iş günü içinde teslim edilecektir. Prova sonrası gerekli düzeltmeler yapılarak nihai total protez en geç 4 (dört) iş günü içinde tamamlanacaktır. Bu süreler azami süreler olup yüklenici tarafından aşılmayacaktır.