| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 36 : Ti-Base Üzeri CAD-CAM Frezelenmiş (Milling) Co-Cr Altyapılı Porselen Veneer Kron | Adet | 1000 |  |

## 1. Tip 36 : Ti-Base Üzeri CAD-CAM Frezelenmiş (Milling) Co-Cr Altyapılı Porselen Veneer Kron

1.1. Bu şartname, implant üstü Ti-Base bağlantılı kronların CAD-CAM eksiltmeli üretim yöntemiyle frezelenmiş Co-Cr altyapı üzerine porselen veneerleme tekniği kullanılarak üretilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Kullanılacak Ti-Base bileşenler ilgili implant sistemine uyumlu, CE belgeli ve üretici toleranslarına uygun olmalıdır.

1.3. Altyapı Co-Cr bloklardan eksiltmeli üretim (milling) yöntemiyle hazırlanacaktır.

- Frez parametreleri üretici teknik föylerine göre uygulanacak,

- Kenar bütünlüğü, iç yüzey adaptasyonu ve Ti-Base oturma yüzeyi hassasiyetle kontrol edilecektir.

1.4. Co-Cr alaşımın CE uygunluk belgesi, teknik föyleri ve biyouyumluluk dokümanları yüklenici tarafından ibraz edilecektir.

1.5. Porselen veneerleme işlemi, metal-seramik sistemine uygun opak + dentin tabakalama yöntemi ile yapılacaktır. Üretici firmanın ısı eğrileri ve pişirme protokollerine tam uyum sağlanacaktır.

1.6. Gerektiğinde estetik bölgelerde cut-back uygulanabilir.

1.7. Restorasyonlar model üzerinde teslim edilir. Dijital ölçü alınan vakalarda reçine model 3D yazıcı ile üretilecek; bu hizmet için ek ücret talep edilmeyecektir.

1.8. Kronlar glaze ve yüzey işlemleri tamamlanmış, klinikte doğrudan prova ve simantasyona uygun olacak şekilde teslim edilecektir.

1.9. Üretim veya materyal kaynaklı sorunlarda yüklenici 4 yıl ücretsiz tamir/yeniden yapım garantisi verecektir.

1.10. Dijital veriler hasta mahremiyetine uygun şekilde saklanacak ve yalnızca üretim amacıyla kullanılacaktır.