| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | ### Tip 9: Klasik İmplant Destekli Full-Ark Eklemeli Üretim ile Sabit Hibrit Protez (Kobalt-Krom Altyapılı Akril Kaide ve Dişler) | Adet | 50 |  |

### 1. Tip 9: Klasik İmplant Destekli Full-Ark Eklemeli Üretim ile Sabit Hibrit Protez (Kobalt-Krom Altyapılı Akril Kaide ve Dişler)

1.1. Bu şartname, implant destekli full-ark sabit hibrit protezlerin kobalt-krom alaşımlı altyapı üzerine akrilik kaide ve akrilik dişler kullanılarak üretilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Altyapı üretimi eklemeli üretim (additive manufacturing) yöntemi olan DMLS veya SLM metal 3D baskı teknolojisi ile yapılacaktır. Kullanılacak Co-Cr metal tozu, CE belgeli ve dental kullanım için uygun partikül boyutunda olacaktır.

1.3. Akrilik kaide ve akrilik dişler altyapıya biyomekanik uyum sağlayacak şekilde stabilize edilerek çiğneme kuvvetlerine karşı dayanım gösterecek nitelikte hazırlanacaktır.

1.4. Hibrit protezlerde kullanılacak akrilik kaide materyali ve akrilik dişler, ağız içi kullanımına uygun, biyouyumlu ve CE belgeli olmalı; uzun süreli ağız ortamında irritasyon, toksisite veya allerjik reaksiyona sebep olabilecek içerik barındırmamalıdır. Kullanılacak tüm malzemelere ait CE uygunluk belgeleri, üretici teknik föyleri ve ilgili sertifikalar ihale sırasında yüklenici adayları tarafından ibraz edilmek zorundadır.

1.5. Üretilen hibrit protezler, oklüzal temas, dikey boyut, stabilite ve kenar uyumunun değerlendirilebilmesi amacıyla model üzerinde teslim edilecektir. Ölçü yöntemine bağlı olarak, konvansiyonel ölçülerden elde edilen modeller konvansiyonel yöntemle; dijital ölçülerden elde edilen modeller ise 3D yazıcıda reçine olarak üretilecektir. Konvansiyonel ölçü alınacak vakalarda, ölçü işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli kişisel ölçü kaşığı ve patern rezin jigi, ölçü öncesinde yüklenici laboratuvar tarafından hazırlanacaktır. Ölçü doğruluğunun teyidi amacıyla, konvansiyonel ve dijital ölçü yöntemlerinde verifikasyon jigi kullanılacaktır. Kişisel ölçü kaşığı, model ve verifikasyon jiginin hazırlanması için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.6. Klinik tarafından tespit edilen üretim veya işçilik kaynaklı kusurların giderilmesi amacıyla yüklenici firma, teslim tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süreyle ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.7. Dijital ölçü verileri ve hasta bilgilerinin işlenmesi sırasında gizlilik ve veri güvenliği kurallarına uyulacak; veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve yalnızca işin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

1.8. Konvansiyonel veya dijital ölçülerin laboratuvara ulaştığı tarih iş başlangıcı kabul edilir. Altyapı üretimi ve akrilik kaide hazırlığı için gerekli işlemler en geç 6 (altı) iş günü içinde tamamlanarak prova protezi kliniğe teslim edilecektir. Prova sonrası yapılacak düzeltmeler ile nihai protez en geç 5 (beş) iş günü içinde hazırlanıp teslim edilecektir. Bu süreler azami süreler olup yüklenici tarafından aşılmayacaktır.